Revestimiento plastico texturable

Caracteristicas principales:                                                                                               Revestimiento decorativo para paredes ,de uso exterior o interior, conformado por acrilicos y aridos de granulometria variable clasificados,  que permiten imitar texturas naturales conformando un elemento que decorar y proteje las paredes de la accion de la humedad. Viene listo para usar. Genera ahorro de tiempo y mano de  obra, ya que puede ser aplicado sobre el revoque grueso.

Usos:                                                                                                                                                  Para  interiores ó exteriores, adhiere sobre grueso alisado ó peinado, bloques de cemento, fibro cemento, placas de yeso, hormigón, cartón, etc.

Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar  limpia libre de grasitud ó cascaras. Sobre grueso dejar secar secar quince días antes de aplicar.

Aplicación:                                                                                                                                                Emparejar la absocion de la superficie, aplicando una mano de BERTECH Color diluido al 20% para  fijar la superficie. Si hubiera imperfecciones aplicar, 2 ó 3 manos de                    RAYSA NIVELADOR para emparejar la superficie y dejarla plana. Utilizar llana metalica para aplicar, y llana plastica  para aplanar y girar,consiguiendo asi la textura deseada.

En la version Piedra Paris puede aplicarse con rodillo  de  lana pelo corto mediante dos pasadas;en la primera aplica el material,y en la segunda ,con el rodillo seco, peina en una sola pasada vertical ,lo aplicado en la primera pasada

Rendimientos:                                                                                                                                          El rendimiento de RAYSA TEX no depende de su capacidad de exparcido como en el caso de una pintura ,sino que esta ligado al espesor aplicado;  a continuacion se detalla el minimo aplicable según el tipo de textura ,que es lo que se aplica cuando la pared está en optimas condiciones:

Rendimientos segun textura :

1. Piedra Paris Liso ( 600 micrones ):                 0.6 lts x m2    24 m2 x balde

2. Girado Fino ( 900 micrones ):                            1 lts x m2    18 m2 x balde

3. Girado Medio ( 1200 micrones ) :                    1.2 lts x m2    15 m2 x balde

4. Girado Grueso (1600 micrones )                     1.5 lts x m2    10 m2 x balde

Secado: Estructurado y reticulacion, por evaporación.

Tiempo de secado entre 6 y 24 hs según clima.

Velocidad del viento, asoleamiento y temperatura ambiente hace variar los tiempos de secado.

Invierno las paredes sin sol pueden tardar más tiempo en sacarse, evitar lluvias

Verano evitar aplicar sobre superficie calientes en exceso por secado instantáneo)

Aplicar BERCRIL SILICONA para alargar aspecto limpio durante más años

Presentación: Se comercializa en envases de 4, 10, 20 y 120 lts.

Colores:

Tenemos 2 sistemas para colores

1-Sistema RAYSA MULTICOLOR (1700 colores) con maquina de canister.

- Este sistema solo para pedidos de mas de 100 lts

2-Nuevo Sistema a la Carta:

30 colores preparados a elección, para lo cual deberán elegir BASE BLANCA o NATURAL según el tono elegido, una  textura (GIRADO FINO, MEDIO o GRUESO) y el color concentrados que se dosificaran a razón de un pote de concentrado por cada balde de base